Rhenocoll Stain Extra, Basisfarbe Natur

Špecifikácia:

Stredne hrubá  vodou riediteľná lazúra, s vysokým obsahom sušiny,vodeodpudivá pre drevo v exteriéry ako aj v interiéry. Určená pre drevodomy, balkóny zábradlia, drevené  fasády, pre  záhradný nábytok, pergoly, ploty atď...

Lázura je paropriepustná spomaluje prudké vysychanie dreva a tým zamedzuje praskaniu dreva a vytváraniu výsušných trhlín. Stain Extra  má vysokú odolnosť voči UV žiareniu vďaka vysokému obsahu pigmentov. 100% ochrana. Náter zrovnáva nerovnosti, je  šetrný voči životnému prostrediua s neutrálnym zápachom. Rýchlo schnúca.

Obzvlášť jednoduchá pre náterové systémy neodkvapkáva,nezateká  ľahko je roztierateľný.

Pri správnom postupe nevytvára tzv.tmavšie flaky ktoré vznikajú pri preteroch (prestrekoch).

Použitie:

Náter štetcom, valcom ,striekanie Airmix, Airless.

Účinnosť:

Vybavená chemickou ochranou proti podľa EN 152.1 modrá hniloba, (IPBC a Permethrin)

a EN113 proti hnilobe. Neobsahuje PCP. Lindan a zlúčeniny ortuti. Ochrana proti drevokaznému hmyzu je zabezpečená cez Permethrin.

Odtieňe: Dub Svetlý, Borovica, Gaštan , Pínia,Vlašský Orech, Orech, atď...

Stupeň lesku :   pololesk

Podklady pre náter:  Všetky listnaté a ihličnaté dreviny

Náter:  Odporúčame  2-3 nátery

Spotreba: cca. 50 – 80 ml/m2 pre každý náter.

VOC 2010: Kat. E / Basis Wb / Max hodnota 130 g/L / hodnota je pri  13 g/L

BAuA Nr.: N-45993

Pokyny pre spracovanie:

Spracovanie:			              neriedený

Viskozita:				   560 mPas, hustomer 6, 100 U/min

Riedidlo :				   voda

Čistenie:	                                   s vodou alebo riedidlom  140/1400

Čistenie nanášacích automatov:	   s vodou, po dlhších časových odstupoch napr. 2-3dni

pred použitím dočistiť riedidlom.

Teplota pri spracovaní a zrení:     nie pod 8° C ( Materiál  a teplota vzduchu)

Schnutie pri normovanej klíme:        pri 20 °C a  65-75 % relatívnej vlhkosti vzduchu

podľa hrúbky filmu  môže byť od 30 do 120min.

Po 4 hod. Možný ďalší náter.

Vlhkosť dreva:		           Meké dreviny max 25 % , tvrdé dreviny max.20%.

Skladovanie:			    V chlade, nesmie zamrznúť, v originálnom balení 1 rok.

Všeobecné pokyny:

Pred upotrebením vždy riadne premiešať. V žiadnom prípade nemiešať    s produktamy na báze organických rozpúšťadiel

Bod zápalu:			žiadny

Označovanie:

N,  Nebezpečný pre životné prostredie.

Bezpečnostné pokyny:

Pri práci dodržiavať všeobecné zásady  bezpečnosti pri práci. Relevantné bezpečnostné dáta  a pokyny nájdete nájdete v aktuálnej karte bezpečnostných  údajov.

Balenia: 2,5ltr., 5ltr., 10ltr., 20ltr.  a 1000ltr. IBC

Servis:

Naše technické oddelenie Vám rado poradí v každom čase.

# Tel.:	+ 49 (6384) 9938-0

# Fax:	+ 49 (6384) 9938-112

# E-Mail:	info@rhenocoll.de

Tieto údaje nie sú záväzné a sú založené na praktických skúsenostiach, ako aj vykonávaní   našich experimentov a nie sú zárukou vlastností v zmysle  Najvyššej  judikatúry Súdneho dvora. Odporúčame urobiť vlastné skúšky, pretože nemáme vplyv na rôznorodosť materiálov a ich spracovanie. Vydaním tohto technického listu strácajú platnosť všetky predošle vydané technické listy.

Technický list je vydaný podľa najlepšieho vedomia a svedomia a našich znalostí.